Datum:  16.04.2018
unser Zeichen: CR
Musterleistungsbeschreibung

ALKORPLAN A, verklebt

Titel: Dachabdichtung

01.01)  pausch 	Einrichten und Räumen der Baustelle	                    

Einrichten und Räumen der Baustelle
für sämtliche in der Leistungs-
	beschreibung aufgeführten Arbeiten.

01.02)  ______ m³	Bereitstellung von Container	                    

Container zum Abtransport des Schuttes
stellen, vorhalten und abfahren,
einschließlich der Kippgebühren des
Schuttplatzes.

01.03)  pausch 	Schutzgerüst	                    

Schutzgerüst als Absturzsicherung nach
den Richtlinien der Bauberufsgenossen-
schaft liefern, aufbauen, für die Zeit
der Bauarbeiten vorhalten und abbauen.

01.04)  ______ m²	Voranstrich mit ALKORPLUS Haftgrund	                    
bituminöser Haftgrund

Deckunterlage aus...........
zur Staubbindung und Haftvermittlung
mit ALKORPLUS Haftgrund, Typ 81141 001
vollflächig mit der Rolle oder Pinsel
aufbringen und gut durchtrocknen
lassen.

Verbrauch: ca. 0,15 l/m²
	(Je nach Untergrund)

01.05)  ______ m²	Dampfsperre G200 S4 + AL01	                    
verklebt verlegt
Dampfsperre, verklebt

Dampfsperrschicht aus Bitumen-Schweiß-
bahnen, Kurzzeichen: AL + G 200 S4,
Verlegeart: punktweise aufschweißen,
Nahtüberdeckungen vollflächig schließen.
An Aufkantungen bis Oberkante Wärme-
dämmschicht hochführen sowie Luft- und
dampfdicht anschließen.

01.06)  ______ m²	Wärmedämmung aus EPS DAA dm	                    
Platten, verklebt verlegt

Wärmedämmschicht aus expandiertem
Polystyrol nach DIN EN 13163,
Qualitätstyp: EPS DAA dm,
als Platten mit Stufenfalz streifenweise
mit PU-Kleber verkleben.
Herstellervorschriften beachten.

Wärmeleitfähigkeitsgruppe: ..... W/mK,

Dicke: ..... mm,

Klebstoff:  PU Kleber

Hersteller:.....................
Klebstoffverbrauch gemäß Hersteller-
angaben

Auf die erforderliche Einhaltung der
aktuellen EnEV wird hingewiesen.

01.07)  ______ m²	Wärmedämmung aus EPS DAA dm	                    
als Gefälledämmung, verklebt verlegt

Wärmedämmschicht aus Polystyrol-
Hartschaum der Qualität EPS DAA dm,
nach DIN EN 13165
als Gefälledämmplatten einschl. der sich
evtl. ergebenen Grate und Kehlen,
entsprechend des Gefälleplans
des Dämmstoffherstellers mit PU-Kleber
verkleben.
Herstellervorschriften beachten.

Wärmeleitfähigkeit:  .......W/mK

Dämmschichtdicke im Mittel: ..........mm

Gefällegebung: ............

Anmerkung:
Auf die erforderliche Einhaltung der
aktuellen EnEV wird hingewiesen.

01.08)  ______ m²	Bitumen Kaltselbstklebebahn	                    
Kaschier- und Brandschutzlage

Bitumenbahn auf Wärmedämmung
verklebt verlegt herstellen.

Material: z. Bsp. Kebuself-SK3,
Sonderbahn mit oberseitiger Beschiefer-
rung, oder gleichwertig.

Fabrikat:...............................
                  Bieterangabe

01.09)  ______ m²	Wärmedämmung, Bondrock MV	                    
Platten, verklebt verlegt

Dachdämmplatte Bondrock MV

Wärmedämmung aus .......mm dicken,
hoch verdichteten Steinwolle-
Dachdämmplatten mit oberseitiger,
Mineralvlieskaschierung / zur Kaltver-
klebung einer Kunststoff Dachabdichtung

Typ: ALKORPLAN A

Fabrikat: Rockwool Dachdämmplatte
Bondrock MV
nach RAL-Gütezeichen Nr. 388

Güteüberwachung:
amtlich güteüberwacht

Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(mK)

Euroklasse : A2 -s1, d0 - nichtbrennbar

Anwendung: DAA nach DIN 4108-10

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 60 kPa nach DIN EN 826

Punktlast bei 5 mm Stauchung:
> = 600 N nach DIN EN 12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 15 kPa nach
DIN EN 1607

Liefern und auf dem Untergrund
aus : Dampfsperre

einlagig im Verband / dicht
gestoßen / längs zu den Trapezprofilen
fachgerecht verlegen und befestigen.

Befestigung Dämmstoff: ·
verklebt (Dämmstoffkleber Rockwool
Rockpur)

Befestigung Dachhaut:· verklebt

Eckbereich : 100 %

Randbereich : ____%

Innenbereich : ____%

In die Preise sind einzurechnen :
Baustellentransport,
Reservematerialien,
Schneidarbeiten und Verschnitt

01.10)  ______ m²	Alkorplan A, 35179	                    
Verklebt fixiert mit Alkorplus PU Kleber

Abdichtung aus ALKORPLAN A
hochpolymere, monomere Kunststoffbahn
auf Basis PVC-P
Bezeichnung nach DIN V 20000-201
DE/E1 PVC-P-NB-K(PV)-1,2 / 1,5

Anforderungen erfüllt nach DIN EN 18531
(Dachabdichtung) DIN EN 20000-201
CE-Zertifiziert entsprechend
DIN EN 13956
Prüfungen gemäß DIN 4102-1 (B2) und
DIN EN 13501-1 (E) sowie DIN 4102-7
(harte Bedachung) und DIN EN V 1187
Broof t1
Erfüllt Anwendungsklasse K1 + K2

Entsprechend der ALKORPLAN A
Verlegerichtlinie mit ALKORPLUS PU-
Kleber 81068 verkleben einschließlich
homogener Nahtverbindung,
Ausführung der Kopfstöße und Rand-
fixierung an allen An- und Abschlüssen
gemäß FDRL mittels Verbundbleche
oder Einzelbefestiger.

Materialeigenschaften/Anforderungsprofil
- Lebenserwartung von mehr als 35 Jahren
  durch eine neutrale europäische Prüf-
  anstalt BBA ( British Board of Agre-
  ment) bescheinigt
- Güteüberwacht durch SKZ-Würzburg
- Hersteller zertifiziert nach DIN
  ISO 9001
- Polyestervlieskaschierung 200 g/m²
- My-Wert ca. 15000
- wurzelfest gemäß 4062
- Ozon- und UV-stabil
- schwermetallfrei
- Quell- und heißluftschweißbar
- recyclebar

- Farbe: hellgrau
- Dichtschichtdicke: 1,5 / 1,8 mm
- Vliesdicke: 2,0 mm
- Bahnenbreite: 2,10 m

Hersteller:
RENOLIT SE
Horchheimer Str. 50,
67547 Worms, Deutschland,
Tel.: + 49.6233.321.1559
Fax: + 49.6233.321.1353

01.11)  ______ Stk	Dachgully allgemein	                    
senkrechte Ausführung

Typ: ……………..
	Hersteller: ………………..

mit werkseitig angeschlossener

ALKORPLAN - Manschette (500x500mm)
geprüft und zertifiziert gemäß der
DIN EN 1253, incl. Wärmedämmung
und Kiesfangkorb, liefern, fachgerecht
einbauen und an die Dachabdichtung
anschließen.

Farbe Manschette: ...................

Nennweite: DN 70 / 100 / 125 /150

01.12)  ______ m	Wandanschluss ALKORPLAN A	                    
mit Verbundblech

Wandanschluss aus ALKORPLAN
Verbundblech, Typ 81170 liefern und
entsprechend der Herstellerverlege-
richtlinie montieren.

Farbe:..........
Anschlusshöhe:...............mm
Zuschnitt Verbundblech:............mm
Kantungen:  3-fach

Kehlstreifen aus ALKORPLAN  homogen

Zuschnitt: .............mm

Einschließlich Sicherung gegen Hinter-
läufigkeit durch geeigneten Fugen-
dichtstoff.

01.13)  ______ m	Ausgleichsschicht an Aufkantungen	                    
PES-Vlies 300 g/m²

Ausgleichsschicht an Aufkantungen aus
Alkorplus PES Kunststoffvlies
300 g/m²,

Zuschnittbreite ..............mm,

lose, mit 80 mm Überlappung, verlegen.

Einbauort: ....................

Hersteller / Lieferant
Renolit SE, Worms
Art. Nr. 81005 001

01.14)  ______ m	Attikaabschluss, ALKORPLAN 	                    
lose verlegt mit OG-Verbundblech

Attikarandabschluss entsprechend der
ALKORPLAN F Herstellerrichtlinie
herstellen.

Dachbahn : ALKORPLAN F, 35176
Farbe: ..........
Zuschnitt : ............mm
Bahnendicke: .......mm

Attikahöhe  ............mm

Randabschluss aus
ALKORPLAN Verbundblech

Farbe: ...........

Zuschnitt:............mm
Kantungen:  3-fach

Einschließlich der homogenen Nahtver-
bindung auf dem Verbundblech und der
Flächenbahn sowie Randfixierung gemäß
FDR mittels Verbundblechen oder
Einzelbefestiger.

Der Anschluss ist gemäß FDR wind-
dicht auszuführen.

Bei einer Höhe über 50 cm ist eine
Zwischenfixierung erforderlich.

01.15)  ______ m	Dachrandabschluss ALKORPLAN 	                    
Attika, lose verlegt

Dachrandabschluss bei Attiken für
Mauerabdeckung entsprechend der
ALKORPLAN Verlegerichtlinie herstellen.

Dachrandabschluss aus
ALKORPLAN F,

Dicke: .........mm,

Farbe: ..................

Attikahöhe: ..............m

Zuschnitt Dachbahn: ......... m,

an das Dachabschlussprofil aus Verbund-
blech
Zuschnitt:100mm
Kantung: 1-fach
anschließen und mit der Dachabdichtung
verschweißen;

Der Anschluss ist gemäß FDR wind-
dicht auszuführen.

Bei einer Höhe über 50 cm ist eine
Zwischenfixierung erforderlich.

01.16)  ______ m	Holzbohlen allgemein	                    
Sonstige Verwendung
Holzbohlen liefern und montieren

unter .....,
aus Nadelholz,
Sortierklasse S 13,  nach DIN 4074-1
Holzschutz DIN 68 800, Teil 3,
wasserlöslich,
Querschnitt: ..... x ..... mm,
auf Untergrund aus ..... und
winddicht befestigen.

Einbauort:....................

01.17)  ______ m	Flachdachbohle	                    
Dachrandbohle und Blechverwahrung

Holzbohle unter Dachabschlussprofil

Einbauort: .........

Querschnitt  B= ….. x D=........mm
Bohlen auf vorhandenen Untergrund
aus....................... winddicht
und mit geeignetem Befestigungsmitteln
fachgerecht befestigen.

01.18)  ______ m	Traufanschluss ALKORPLAN A	                    
mit Verbundblech

Traufanschluss ALKORPLAN A

Rinneneinhang aus Alkorplan Verbund-
blech, Typ 81170

Farbe:..............
Zuschnittbreite:.............. mm,
Kantung: 2-fach

Befestigung der Bleche und Ausführung
der Stöße entsprechend der Hersteller-
richtlinie auf dem Untergrund aus Holz
fachgerecht und winddicht montieren.

Anschlussstreifen aus ALKORPLAN homogen
auf dem Verbundblech sowie auf der
Flächenbahn aufschweißen.

Zuschnitt: ..............mm
Dicke: ............mm
Farbe: ................

01.19)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORPLAN 	                    
mit Verbundblech

Durchdringung mit ALKORPLAN-
Verbundblechprofil, entsprechend der
ALKORPLAN-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß des Verbundbleches
mit Fugendichtstoff fachgerecht gegen
Hinterläufigkeit sichern.

Durchdringung aus: ....................

Abmessung: .....x......m

Anschlußhöhe:..........m

Zuschnitt Verbundblech: ...........m

Abkantung:  3-fach

Farbe: ...........

01.20)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORPLAN 	                    
lose

Durchdringung entsprechend der
ALKORPLAN-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß mit Fugendichtstoff
fachgerecht gegen Hinterläufigkeit
sichern.

Durchdringung aus: ....................

Abmessung: .....x......mm

Anschlußhöhe:..........m

oberer Abschluss aus:
ALKORPLAN - Verbundblech

Zuschnitt : ...........mm
Abkantung:  2-fach

Kehlbefestigung aus
ALKORPLAN Verbundblech
Zuschnitt: 100 mm
Abkantung: 1-fach

Anschlussstreifen ALKORPLAN homogen

Zuschnitt : ..........mm

Farbe: .........

01.21)  ______ m	Überhangblech über Abschlussschienen	                    
Zusatz für Anwendungskategorie K2

Überhangprofil aus ...............,
liefern und oberhalb des vorhandenen
Abschlusses fachgerecht montieren.
Oberen Abschluss gegen Hinterläufigkeit
mit Fugendichtstoff nach Hersteller-
	vorgabe sichern.

Zuschnittbreite: ..... mm

Abkantungen:  ... -fach

Einbauort: ............

angeb. Material: ................

01.22)  ______ Stk	Sanitärlüfter, PVC DN 70-150 mm	                    
z. B. Fa. b/s/t, 3 Teilig
Sanitärlüfter für Flachdächer

Lüfter DN ......, inkl. Dachbahnen-
Manschette passend zur Abdichtung oder PVC-
	Hart-Flansch liefern und montieren.

Typ: …………..… PVC Strangentlüfter, komplett
mit Grundkörper für den Anschluss
der Dampfsperre sowie Grundelement.
Lüfteroberteil in Nenngröße
DN 70/100/125/150mm

Für vorbeschriebenen Aufbau; einschl.
Einbau und Anschluss an die Dach-
abdichtung.

01.23)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORPLAN	                    
rund

Rohrdurchdringung mit Manschette
aus Alkorplan ummanteln und
verschweißen, Warmformflansch aus
Alkorplan homogen herstellen und an
die Manschette sowie Abdichtung
aufschweißen.
Der obere Rand der Manschette ist mit
einer Endlosbandklemme, rostfrei, gegen
abrutschen zu sichern und mit Silikon zu
versiegeln.

Rohrdurchmesser: .....,

Anschlusshöhe: ......

Bezeichnung..................

01.24)  ______ Stk	Holzbohlenkranz unter Lichtkuppel etc.	                    
mehrlagig

Holzbohlen für Lichtkuppeln,

Abmessungen ..... m x ....m,
aus Nadelholz, Sortierklasse S 13, 
nach DIN 4074-1 Holzschutz
DIN 68 800, Teil 3,

liefern  und mit auf den Untergrund
abgestimmten Befestigungsmitteln
als Unterfütterung für Lichtkuppel-
aufsatzkränze / Lüfter etc. mehrlagig
montieren.

Bohlenquerschnitt: ......x........mm

.....-lagig

Rohbauöffnung: .............

Einbauort: ...........

01.25)  ______ Stk	Lichtkuppel einfassen, ALKORPLAN 	                    
mit Verbundblech

Lichtkuppel mit ALKORPLAN-
Verbundblechprofil, entsprechend der
ALKORPLAN-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß des Verbundbleches
mit Fugendichtstoff fachgerecht gegen
Hinterläufigkeit sichern.

Abmessung: .....x......m

Anschlußhöhe:..........m

Zuschnitt Verbundblech: ...........m

Abkantung:  3-fach

Farbe: .........

01.26)  ______ Stk	Lichtkuppel liefern und anschließen	                    
Anschluss  ALKORPLAN  an hart-PVC

Lichtkuppel, aus Acrylglas, opal
und wärmegedämmten Aufsetzkranz,
mit werkseitig angebrachtem PVC-Hart-
Anschluß, liefern und nach Hersteller-
vorschrift fachgerecht montieren.

Fabrikat: .....,

U= ........W/m²K

Typ: .....,

Nenngröße: ..... x ..... mm,

Höhe Aufsatzkranz: ........

Ankommende Flächenabdichtung aus
ALKORPLAN A  gemäß Verlegerichtlinie
anschließen.

Anschlussstreifen ALKORPLAN homogen

Zuschnitt: ...........mm

Hinweis:
Die Aufsetzkränze müssen vom Hersteller
für Fixierungen zugelassen sein.

	Zwischensumme €  	           

Z u s a m m e n f a s s u n g

Titel: Dachabdichtung	€	           
	Summe € 	           

	19 % Mehrwertsteuer €  	           

	Gesamtsumme €