Datum:  16.04.2018
unser Zeichen: CR
Musterleistungsbeschreibung

BV: ...Alkorplan F

Titel: Dachabdichtung

01.01)  pausch 	Einrichten und Räumen der Baustelle	                    

Einrichten und Räumen der Baustelle
für sämtliche in der Leistungs-
	beschreibung aufgeführten Arbeiten.

01.02)  ______ m³	Bereitstellung von Container	                    

Container zum Abtransport des Schuttes
stellen, vorhalten und abfahren,
einschließlich der Kippgebühren des
Schuttplatzes.

01.03)  pausch 	Schutzgerüst	                    

Schutzgerüst als Absturzsicherung nach
den Richtlinien der Bauberufsgenossen-
schaft liefern, aufbauen, für die Zeit
der Bauarbeiten vorhalten und abbauen.

01.04)  ______ m²	Deckunterlage reinigen	                    

Deckunterlage aus ...................
durch scharfes Abfegen reinigen.
Anfallenden Schutt entsorgen.

01.05)  ______ m	Ausgleichsschicht für die Fläche	                    
PES-Vlies 300 g/m²

Ausgleichsschicht in der Fläche aus
Alkorplus PES Kunststoffvlies
300 g/m²,

lose, mit 80 mm Überlappung, verlegen.

Einbauort: ....................

Hersteller / Lieferant
Renolit SE, Worms
Art. Nr. 81005 001

01.06)  ______ m²	Alkorplus PE Dampfsperre 0,25 mm	                    
lose verlegt

Dampfsperrschicht aus Alkorplus
LDPE, 0,25 mm dick, mit 100 mm
Nahtüberdeckung lose verlegen.
Nähte mit Alkorplus Nahtdichtungs-
band schließen. An Aufkantungen bis
ca. 5 cm über Oberkante Wärmedämm-
schicht hochführen und mit Alkorplus
Nahtdichtungsband luft- und dampfdicht
anschließen.

Art.Nummer PE-Folie: 81010 001
Art.Nummer Nahtdichtungsband: 81057 001

01.07)  ______ m²	Wärmedämmung aus EPS DAA dm	                    
Platten lose verlegt

Wärmedämmschicht aus Polystyrol-
Hartschaum der Qualität EPS DAA dm,
nach DIN EN 13165
als Platten mit Stufenfalz
lose verlegen.
Herstellervorschriften beachten.

Wärmeleitfähigkeit:  .......W/mK

Dämmstoffdicke: ...............mm

Anmerkung:
Auf die erforderliche Einhaltung der
aktuellen EnEV wird hingewiesen.

01.08)  ______ m²	Wärmedämmung aus EPS DAA dm	                    
als Gefälledämmung, lose verlegt

Wärmedämmschicht aus Polystyrol-
Hartschaum der Qualität EPS DAA dm,
nach DIN EN 13165
als Gefälledämmplatten einschl. der sich
evtl. ergebenen Grate und Kehlen,
entsprechend des Gefälleplans
des Dämmstoffherstellers, lose verlegen.
Herstellervorschriften beachten.

Wärmeleitfähigkeit:  ..
.....W/mK

Dämmschichtdicke im Mittel: ..........mm

Gefällegebung: ............

Anmerkung:
Auf die erforderliche Einhaltung der
aktuellen EnEV wird hingewiesen.

01.09)  ______ m²	Brandschutzlage	                    
Rohglasvlies 120 g/m²

Brandschutzlage aus Alkorplus-Glasvlies
120 g/m² mit 80 mm Nahtüberdeckung lose
verlegen.

Länge: 100 m
Breite: 2 m
Art.Nummer: 81001 001

01.10)  ______ m²	Wärmedämmung aus Mineralfaser	                    
lose verlegt

Wärmedämmschicht aus Mineralfaser-
dämmplatten der Qualität MW DAA dm
liefern und lose verlegen.
Herstellervorschriften beachten.

Wärmeleitfähigkeit: …… W/mK

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 60 kPa
Punktbelastbarkeit > = 650 N

Dämmschichtdicke: ...........mm

Hersteller: ......................

Anmerkung:
Auf die erforderliche Einhaltung der
aktuellen EnEV wird hingewiesen.

01.11)  ______ m²	Flachdachdämmplatten aus PUR/PIR Hart-	                    
schaum beidseitig alukaschiert

Liefern und verlegen einer Flachdach-
dämmung Typ: …………….

Dämmkern: PUR/PIR-Hartschaum nach
DIN 13165, Baustoffklasse B2,
Anwendungstyp PUR 024 DAA dh,
beidseitig mit Alufolie

Kantenverbindung: ringsrum Stufenfalz
Bezeichnung nach EN:
PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100-TR40

Außenmaß: 2440 x 1200 mm (= Berechnungs-
maß)
(Deckmaß mit Stufenfalz 2 cm kleiner)

Dicke: .................mm

Verlegen der Dämmplatten fachge-
recht auf geeigneter Dampfsperre.
Befestigung mit mindestens 6 Befestigungs-
elementen pro Platte.
Die mechanische Befestigung der Abdich-
tung erfolgt entsprechend der Herstel-
lerangabe für das jeweilige Abdichtungs-
system.
(einschl. Lieferung Befestiger für Dämm-
plattenfixierung)

Hersteller: …………………
01.12)  ______ m²	Alkorplan F, 35176	                    
Mechanisch befestigt, Saum

Abdichtung aus ALKORPLAN F
hochpolymere, mittig mit einem
Polyestergewebe verstärkte, monomere
Kunststoffbahn auf Basis PVC-P
Bezeichnung nach DIN EN 20000-201
DE/E1 PVC-P-NB-V-(PG)-1,5

Anforderungen erfüllt nach DIN EN 18531
(Dachabdichtung) DIN EN 20000-201
CE-Zertifiziert entsprechend
DIN EN 13956
Prüfungen gemäß DIN 4102-1 (B2) und
DIN EN 13501-1 (E) sowie DIN 4102-7
(harte Bedachung) und DIN EN 1187
Broof (t1)
Erfüllt Anwendungsklasse K1 + K2

Entsprechend der ALKORPLAN F
Verlegerichtlinie, mechanisch befestigt
herstellen.
Anzahl und Anordnung der Befestiger
entsprechend der Verlegerichtlinie
bzw. auf Einzelnachweiß (DIN 1055)

Anmerkung!
Die Wärmedämmung ist gegebenenfalls
separat zu befestigen.

Einschließlich der homogenen
Nahtverbindung sowie Randfixierung
an allen An- und Abschlüssen gemäß FDR
mittels Verbundblechen oder
Einzelbefestigern.

Materialeigenschaften/Anforderungsprofil
- polyestergewebeverstärkt
- Lebenserwartung von mehr als 35 Jahren
  durch eine neutrale europäische Prüf-
  anstalt BBA (British Board of Agre-
  ment) bescheinigt
- Güteüberwacht durch SKZ-Würzburg
- Hersteller zertifiziert nach DIN
  ISO 9001
- recyclebar,
- wurzelfest gem. DIN 4062,
- Ozon- und UV-stabil,
- schwermetallfrei,
- Quell- und heißluftschweißbar,
- y-Wert. ca. 15000

-Farbe: hellgrau - 71004
-Bahnendicke: 1,5 / 1,8 / 2,0 mm
-Bahnenbreiten: 1,05 m/1,60 m/2,10 m

Hersteller:
RENOLIT SE
Horchheimer Str. 50,
67547 Worms, Deutschland,
Tel.: + 49.6233.321.1559
Fax: + 49.6233.321.1353

01.13)  ______ m²	Alkorplan F, 35176,  Farbig	                    
Mechanisch befestigt, Saum

Abdichtung aus ALKORPLAN F
hochpolymere, mittig mit einem
Polyestergewebe verstärkte, monomere
Kunststoffbahn auf Basis PVC-P
Bezeichnung nach DIN EN 20000-201
DE/E1 PVC-P-NB-V-(PG)-1,5

Anforderungen erfüllt nach DIN EN 18531
(Dachabdichtung) DIN EN 20000-201
CE-Zertifiziert entsprechend
DIN EN 13956
Prüfungen gemäß DIN 4102-1 (B2) und
DIN EN 13501-1 (E) sowie DIN 4102-7
(harte Bedachung) und DIN EN V 1187
Broof (t1)
Erfüllt Anwendungsklasse K1 + K2

Entsprechend der ALKORPLAN F
Verlegerichtlinie, mechanisch befestigt
herstellen.
Anzahl und Anordnung der Befestiger
entsprechend der Verlegerichtlinie
bzw. auf Einzelnachweiß (DIN 1055)

Anmerkung!
Die Wärmedämmung ist gegebenenfalls
separat zu befestigen.

Einschließlich der homogenen
Nahtverbindung sowie Randfixierung
an allen An- und Abschlüssen gemäß FDR
mittels Verbundblechen oder Einzel-
befestigern.

Materialeigenschaften/Anforderungsprofil
- polyestergewebeverstärkt
- Lebenserwartung von mehr als 35 Jahren
  durch eine neutrale europäische Prüf-
  anstalt BBA (British Board of Agre-
  ment) bescheinigt
- Güteüberwacht durch SKZ-Würzburg
- Hersteller zertifiziert nach DIN
  ISO 9001
- recyclebar,
- wurzelfest gem. DIN 4062,
- Ozon- und UV-stabil,
- schwermetallfrei,
- heißluftschweißbar,
 -y-Wert: ca. 15000

-Farbe: ..............
-Bahnendicke: 1,5  mm
-Bahnenbreite: 1,05 m

Hersteller:
RENOLIT SE
Horchheimer Str. 50,
67547 Worms, Deutschland,
Tel.: + 49.6233.321.1559
Fax: + 49.6233.321.1353

01.14)  ______ m²	Abdichtung aus Alkorbright F	                    
Mechanisch befestigt

Abdichtung aus ALKORBRIGHT F
hochpolymere, mittig mit einem
Polyestergewebe verstärkte, monomere
Kunststoffbahn auf Basis PVC-P
Bezeichnung nach DIN V 20000-201:
DE/E1 PVC-P-NB-V-(PG)-1,5/1,8

Anforderungen erfüllt nach DIN EN 18531
(Dachabdichtungen) DIN EN 20000-201,
CE-Zertifiziert entsprechend DIN EN
13956.
Prüfungen gemäß DIN 4102-1 (B2) und
DIN EN 13501-1 (E) sowie DIN 4102-7
(harte Bedachung) und DIN EN V 1187
Broof (t1).
Erfüllt Anwendungskategorie K1 + K2

Entsprechend der ALKORPLAN F
Verlegerichtlinie, mechanisch befestigt
herstellen.
Anzahl und Anordnung der Befestiger
entsprechend der Verlegerichtlinie bzw.
auf Einzelnachweiß (DIN 1055-4).

Anmerkung!
Die Wärmedämmung ist gegebenenfalls
separat zu befestigen.

Einschließlich der homogenen Nahtver-
bindung sowie Randfixierung an allen
An- und Abschlüssen gemäß FDR
mittels Verbundblechen oder Einzel-
befestigern.

Materialeigenschaften/Anforderungsprofil
- dauerhafte Reflexion durch speziellen
  Oberflächenschutz (ClearCoat)
- höchste Sonnenreflexion (90%) unter
  den CoolRoof-Dachbahnen, bestätigt
  durch CRRC (Cool Roof Rating Council)
- Lebenserwartung von mehr als 35 Jahren
  durch eine neutrale europäische Prüf-
  anstalt BBA (British Board of Agre-
  ment) bescheinigt.
- Güteüberwacht durch SKZ
- Hersteller zertifiziert nach DIN
  ISO 9001
- polyestergewebeverstärkt
- My-Wert ca. 15000
- Wurzelfest gem. DIN 4062
- höherer UV-Schutz durch ClearCoat
- schwermetallfrei
- heißluftschweißbar
- recyclebar

- Farbe: weiß
- Bahnendicke: 1,5  mm / 1,8 mm
- Bahnenbreite: 1,05 m

Hersteller:
RENOLIT SE
Horchheimer Str. 50,
67547 Worms, Deutschland,
Tel.: + 49.6233.321.1559
Fax: + 49.6233.321.1353

01.15)  ______ Stk	Dachgully allgemein	                    
senkrechte Ausführung

Typ: …………….
	Hersteller: …………….

mit werkseitig angeschlossener

Alkorplan - Manschette (500x500mm)
geprüft und zertifiziert gemäß der
DIN EN 1253, incl. Wärmedämmung
und Kiesfangkorb, liefern, fachgerecht
einbauen und an die Dachabdichtung
anschließen.

Farbe Manschette: ...................

Nennweite: DN 70 / 100 / 125 /150

01.16)  ______ m	Wandanschluss ALKORPLAN F	                    
mit Verbundblech

Wandanschluss aus ALKORPLAN Verbund-
blech, Typ 81170 liefern und entsprech-
end der Herstellerverlegerichtlinie mon-
tieren.

Farbe:..........
Anschlusshöhe:...............mm
Zuschnitt Verbundblech:............mm
Kantungen:  3-fach

Einschließlich Sicherung gegen Hinter-
läufigkeit durch geeigneten Fugen-
dichtstoff.

01.17)  ______ m	Ausgleichsschicht an Aufkantungen	                    
PES-Vlies 300 g/m²

Ausgleichsschicht an Aufkantungen aus
Alkorplus PES Kunststoffvlies
300 g/m²,

Zuschnittbreite ..............mm,

lose, mit 80 mm Überlappung, verlegen.

Einbauort: ....................

Hersteller / Lieferant
Renolit SE, Worms
Art. Nr. 81005 001

01.18)  ______ m	Attikaabschluss, ALKORPLAN F	                    
lose verlegt mit OG-Verbundblech

Attikarandabschluss entsprechend der
ALKORPLAN F Herstellerrichtlinie
herstellen.

Dachbahn : ALKORPLAN F, 35176
Farbe: ..........
Zuschnitt : ............mm
Bahnendicke: .......mm

Attikahöhe  ............mm

Randabschluss aus
ALKORPLAN Verbundblech

Farbe: ...........

Zuschnitt:............mm
Kantungen:  3-fach

Einschließlich der homogenen Nahtver-
bindung auf dem Verbundblech und der
Flächenbahn sowie Randfixierung gemäß
FDR mittels Verbundblechen oder
Einzelbefestigern.

Der Anschluss ist gemäß FDR wind-
dicht auszuführen.

Bei einer Höhe über 50 cm ist eine
Zwischenfixierung erforderlich.

01.19)  ______ m	Dachrandabschluss ALKORPLAN F	                    
Attika, lose verlegt

Dachrandabschluss bei Attiken für
Mauerabdeckung entsprechend der
ALKORPLAN Verlegerichtlinie herstellen.

Dachrandabschluss aus
ALKORPLAN F,

Dicke: .........mm,

Farbe: ..................

Attikahöhe: ..............m

Zuschnitt Dachbahn: ......... m,

an das Dachabschlussprofil aus Verbund-
blech
Zuschnitt:100mm
Kantung: 1-fach
anschließen und mit der Dachabdichtung
verschweißen;

Der Anschluss ist gemäß FDR wind-
dicht auszuführen.

Bei einer Höhe über 50 cm ist eine
Zwischenfixierung erforderlich.

01.20)  ______ m	Holzbohlen allgemein	                    
Sonstige Verwendung
Holzbohlen liefern und montieren

unter .....,
aus Nadelholz,
Sortierklasse S 13,  nach DIN 4074-1
Holzschutz DIN 68 800, Teil 3,
wasserlöslich,
Querschnitt: ..... x ..... mm,
auf Untergrund aus ..... und
winddicht befestigen.

Einbauort:....................

01.21)  ______ m	Flachdachbohle als	                    
Dachrandbohle und Blechverwahrung

Holzbohle unter Abschlussprofil liefern 
und montieren

Einbauort: .........

Querschnitt  B= …… x D=........mm
Bohlen auf vorhandenen Untergrund
aus....................... winddicht
und mit geeignetem Befestigungsmitteln
fachgerecht befestigen.

01.22)  ______ m	Traufanschluss ALKORPLAN F	                    
mit Verbundblech

Traufanschluss ALKORPLAN F

Rinneneinhang aus Alkorplan Verbund-
blech, Typ 81170

Farbe:..............
Zuschnittbreite:.............. mm,
Kantung: 2-fach

Befestigung der Bleche und Ausführung
der Stöße entsprechend der Hersteller-
richtlinie auf dem Untergrund aus Holz
fachgerecht und winddicht montieren
einschl. Anschluss an die Flächenbahn.

01.23)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORPLAN F	                    
mit Verbundblech

Durchdringung mit ALKORPLAN-
Verbundblechprofil, entsprechend der
ALKORPLAN-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß des Verbundbleches
mit Fugendichtstoff fachgerecht gegen
Hinterläufigkeit sichern.

Durchdringung aus: ....................

Abmessung: .....x......m

Anschlußhöhe:..........m

Zuschnitt Verbundblech: ...........m

Abkantung:  3-fach

Farbe: ...........

01.24)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORPLAN F	                    
lose

Durchdringung entsprechend der
ALKORPLAN-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß mit Fugendichtstoff
fachgerecht gegen Hinterläufigkeit
sichern.

Durchdringung aus: ....................

Abmessung: .....x......mm

Anschlußhöhe:..........m

oberer Abschluss aus:
ALKORPLAN - Verbundblech

Zuschnitt : ...........mm
Abkantung:  2-fach

Kehlbefestigung aus
ALKORPLAN Verbundblech
Zuschnitt: 100 mm
Abkantung: 1-fach

Anschlussstreifen ALKORPLAN homogen

Zuschnitt : ..........mm

Farbe: .........

01.25)  ______ m	Überhangblech über Abschlussschienen	                    
Zusatz für Anwendungskategorie K2

Überhangprofil aus ...............,
liefern und oberhalb des vorhandenen
Abschlusses fachgerecht montieren.
Oberen Abschluss gegen Hinterläufigkeit
mit Fugendichtstoff nach Herstellervor-
gabe sichern.

Zuschnittbreite: ..... mm

Abkantungen:  ... -fach

Einbauort: ............

angeb. Material: ................

01.26)  ______ Stk	Sanitärlüfter, PVC DN 70-150 mm	                    
z. B.: Fa. b/s/t, 3 Teilig
Sanitärlüfter für Flachdächer

Lüfter DN ......, inkl. Dachbahnen-
Manschette passend zur Abdichtung oder PVC-
	Hart-Flansch liefern und montieren.

Typ ………………..PVC Strangentlüfter, komplett
mit Grundkörper für den Anschluss
der Dampfsperre sowie Grundelement.
Lüfteroberteil in Nenngröße
DN 70/100/125/150mm

Für vorbeschriebenen Aufbau; einschl.
Einbau und Anschluss an die Dach-
abdichtung.

01.27)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORPLAN	                    
rund

Rohrdurchdringung mit Manschette
aus Alkorplan ummanteln und
verschweißen, Warmformflansch aus
Alkorplan homogen herstellen und an
die Manschette sowie Abdichtung
aufschweißen.
Der obere Rand der Manschette ist mit
einer Endlosbandklemme, rostfrei, gegen
abrutschen zu sichern und mit Silikon zu
versiegeln.

Rohrdurchmesser: .....,

Anschlusshöhe: ......

Bezeichnung..................

01.28)  ______ Stk	Holzbohlenkranz unter Lichtkuppel etc.	                    
mehrlagig

Holzbohlen für Lichtkuppeln,

Abmessungen ..... m x ....m,
aus Nadelholz, Sortierklasse S 13, 
nach DIN 4074-1 Holzschutz
DIN 68 800, Teil 3,

liefern  und mit auf den Untergrund
abgestimmten Befestigungsmitteln
als Unterfütterung für Lichtkuppel-
aufsatzkränze / Lüfter etc. mehrlagig
montieren.

Bohlenquerschnitt: ......x........mm

.....-lagig

Rohbauöffnung: .............

Einbauort: ...........

01.29)  ______ Stk	Lichtkuppel liefern und anschließen	                    
Anschluss ALKORPLAN F an hart PVC

Lichtkuppel, aus Acrylglas, opal
und wärmegedämmten Aufsetzkranz,
mit werkseitig angebrachtem PVC-Hart-
Anschluß, liefern und nach Hersteller-
vorschrift fachgerecht montieren.
Ankommende Flächenabdichtung aus
ALKORPLAN F gemäß Verlegerichtlinie
anschließen.

Fabrikat: .....,

U= ........W/m²K

Typ: .....,

Nenngröße: ..... x ..... mm,

Höhe Aufsatzkranz: ........

Hinweis:
Die Aufsetzkränze müssen vom Hersteller
für Fixierungen zugelassen sein.

01.30)  ______ Stk	Lichtkuppel einfassen, ALKORPLAN F	                    
mit Verbundblech

Lichtkuppel mit ALKORPLAN-
Verbundblechprofil, entsprechend der
ALKORPLAN-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß des Verbundbleches
mit Fugendichtstoff fachgerecht gegen
Hinterläufigkeit sichern.

Abmessung: .....x......m

Anschlußhöhe:..........m

Zuschnitt Verbundblech: ...........m

Abkantung:  3-fach

Farbe: .........

01.31)  ______ m	Alkorsolar PVC-Profil	                    
Verlegung senkrecht
Alkorsolarprofile aus PVC für PV Anlagen

Profile aus PVC  mit inliegenden Metall-
vierkantrohr, liefern und auf den vor-
behandelten und gereinigten Dachbahnen
verlegen und verschweißen.

Profiltyp PVC 81600 002 inkl
Metallinlett 81601 004
Farbe hellgrau
Länge 3m

Die Profile werden mittels Warmgas-
schweißung parallel zur Naht auf der
unterliegenden Bahn, mit dem Wasserfluss
First / Traufe, aufgeschweißt.

Alle 12 m ist eine Dehnung von min
5 cm zu belassen.

Das Metallinlet wird mittels selbst-
schneidenden Schrauben fixiert.

01.32)  ______ m	Alkorsolar PVC-Profil	                    
Verlegung waagerecht
Alkorsolarprofile aus PVC für PV Anlagen

Profile aus PVC  mit inliegenden Metall-
vierkantrohr, liefern und auf den vor-
behandelten und gereinigten Dachbahnen
verlegen und verschweißen.

Profiltyp PVC 81600 002 inkl.
Metallinlett 81601 004
Farbe hellgrau
Länge 3 m

Die Profile werden mittels Warmgas-
schweißung parallel zur Naht auf der
unterliegenden Bahn, mit dem Wasserfluss
aufgeschweißt.

Verlegung: parallel zum First

Um den Wasserablauf sicher zu stellen
ist zwischen den Profilen eine 30 cm
breite Öffnung zu belassen.

Das Metallinlet wird mittels selbst-
schneidenden Schrauben fixiert.

	Zwischensumme €  	           

Z u s a m m e n f a s s u n g

Titel: Dachabdichtung	€	           
	Summe € 	           

	19 % Mehrwertsteuer €  	           

	Gesamtsumme €