Datum:  16.04.2018
unser Zeichen: CR
Musterleistungsbeschreibung

ALKORTEC SK, verklebt

Titel: Dachabdichtung

01.01)  pausch 	Einrichten und Räumen der Baustelle	                    

Einrichten und Räumen der Baustelle
für sämtliche in der Leistungsbeschrei-
bung aufgeführten Arbeiten.

01.02)  ______ m³	Bereitstellung von Container	                    

Container zum Abtransport des Schuttes
stellen, vorhalten und abfahren,
einschließlich der Kippgebühren des
Schuttplatzes.

01.03)  pausch 	Schutzgerüst	                    

Schutzgerüst als Absturzsicherung nach
den Richtlinien der Bauberufsgenossen-
schaft liefern, aufbauen, für die Zeit
der Bauarbeiten vorhalten und abbauen.

01.04)  ______ m²	Voranstrich mit ALKORPLUS Haftgrund	                    
bituminöser Haftgrund

Deckunterlage aus...........
zur Staubbindung und Haftvermittlung
mit ALKORPLUS Haftgrund, Typ 81141 001
vollflächig mit der Rolle oder Pinsel
aufbringen und gut durchtrocknen
lassen.

Verbrauch: ca. 0,15 l/m²

01.05)  ______ m²	Dampfsperre G200 S4 + AL01	                    
verklebt verlegt
Dampfsperre, verklebt

Dampfsperrschicht aus Bitumen-Schweiß-
bahnen, Kurzzeichen: AL + G 200 S4,
Verlegeart: punktweise aufschweißen,
Nahtüberdeckungen vollflächig schließen.
An Aufkantungen bis Oberkante Wärme-
dämmschicht hochführen sowie Luft- und
dampfdicht anschließen.

01.06)  ______ m²	Gefälledach	                    
Platten, verklebt verlegt

Liefern und verlegen von Polyurethan
Wärmedämmung zur Herstellung eines
Gefälledaches bestehend aus Grundplatte
und/oder vorgefertigter Gefälleplatte,
gemäß Gefälledämmplan mit Gefälle Elementen.

	Hersteller: ………………….
	Typ: ………………

Die Dämmplatten werden streifenweise
mit einem geeignetem PU-Kleber verklebt.
Herstellervorschriften beachten !

Hersteller Kleber: ............................

PIR-Hartschaum nach DIN EN 13165,
Baustoffklasse B2,

Anwendungstyp:
PUR 029 DAA dh bei Dicken < 80 mm
PUR 028 DAA dh bei Dicken von 80 -<120mm
PUR 027 DAA dh bei Dicken ab 120mm

Deckschicht: beidseitig Mineralvlies

Kantenverbindung:
Grund-und Gefälleplatte ringsum stumpf

Bezeichnung nach EN:
PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100-TR40

Außenmaß Grundplatte:  1200 x 600 mm
Außenmaß Gefälleplatte: 1200 x1200 mm
Unterseite Gefälleplatte: waagerecht
Oberseite Gefälleplatte:  geneigt, ca.2%
Dicke Gefälleplatte 1: 30/55 mm
Dicke Gefälleplatte 2: 55/80 mm
Dicke Grundplatte: 50 /100 /150 /200 mm

Mittlere Dicke (mm) :  .................

Einschließlich Verschnitt sowie aller
Schneidearbeiten an Kehlen und Graten.

Hinweis:
Der U-Wert muss nach DIN 6946 nachge-
wiesen werden.

01.07)  ______ m²	Wärmedämmung, Bondrock MV	                    
Platten, verklebt verlegt

Dachdämmplatte Bondrock MV

Wärmedämmung aus .......mm dicken,
hoch verdichteten Steinwolle-
Dachdämmplatten mit oberseitiger,
Mineralvlieskaschierung / zur Kaltver-
klebung einer Kunststoff Dachabdichtung

Typ: ALKORTEC SK

Fabrikat: Rockwool Dachdämmplatte
Bondrock MV
nach RAL-Gütezeichen Nr. 388

Güteüberwachung:
amtlich güteüberwacht

Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(mK)

Euroklasse : A2 -s1, d0 - nichtbrennbar

Anwendung:DAA nach DIN 4108-10

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 60 kPa nach DIN EN 826

Punktlast bei 5 mm Stauchung:
> = 600 N nach DIN EN 12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 15 kPa nach
DIN EN 1607

Liefern und auf dem Untergrund
aus : Dampfsperre

einlagig im Verband / dicht
gestossen / längs zu den Trapezprofilen
fachgerecht verlegen und befestigen.

Befestigung Dämmstoff: ·
verklebt (Dämmstoffkleber Rockwool
Rockpur)

Befestigung Dachhaut:· verklebt

Eckbereich : 100 %

Randbereich : ____%

Innenbereich : ____%

In die Preise sind einzurechnen :
Baustellentransport,
Reservematerialien,
Schneidarbeiten und Verschnitt

01.08)  ______ m²	Voranstrich mit ALKORPLUS Haftgrund	                    
bituminöser Haftgrund

Deckunterlage aus...........
zur Staubbindung und Haftvermittlung
mit ALKORPLUS Haftgrund, Typ 81141 001
vollflächig mit der Rolle oder Pinsel
aufbringen und gut durchtrocknen
lassen.

Verbrauch: 0,15 l/m²
	(Verbrauch je nach Untergrund)

01.09)  ______ m²	Alkortec SK, 35696	                    
Verklebt fixiert, selbstklebend

Dachabdichtung  aus Etylen-Vinylacetat
Terpolymer (EVA) mit außergewöhnlich
hohem Anteil an hochpolymeren Fest-
stoffen weich elastisch, nicht durch
Weichmacher elastifiziert, mit hochwer-
tiger 1,5 mm Dichtschicht sowie unter-
seitiger Kaltklebeschicht.

Bezeichnung nach
DIN EN 20000-201
DE/E1 EVA-BV-V(PG)-1,5-SK

Anforderungen erfüllt nach DIN 18531
(Dachabdichtung) DIN EN 20000-201
CE-Zertifiziert entsprechend
DIN EN 13956.
Prüfungen gemäß DIN 4102-1 (B2) und
DIN EN 13501-1 (E) sowie DIN 4102-7
(harte Bedachung) und DIN EN V 1187
(Broof t1).
Erfüllt Anwendungskategorie K1 + K2

Entsprechend der ALKORTEC SK Verlege-
richtlinie verkleben, einschließlich
homogener Nahtverbindung, Ausbildung
der Kopfstöße sowie Randfixierung an
allen An- und Abschlüssen gemäß FDR
mittels Verbundblechen oder Einzelbe-
festigern.

Materialeigenschaften/Anforderungsprofil
- bitumenfrei
- bitumenverträglich
- heißluft- und quellschweißbar
- wurzel- und rhizomfest gem.
  FLL und DIN EN 13948
- y-Wert ca. 50.000
- SKZ- Güteüberwacht
- Hersteller zertifiziert nach
  DIN ISO 9001
- recyclebar
- Ozon- und UV-stabil
- Bahnendicke: 2,1 mm
- Dichtschicht: 1,5 mm
- Breite: 1,05 m
- Farbe: schiefergrau

Hersteller:
RENOLIT SE
Horchheimer Str. 50,
67547 Worms, Deutschland,
Tel.: + 49.6233.321.1559
Fax: + 49.6233.321.1353

01.10)  ______ Stk	Dachgully allgemein	                    
senkrechte Ausführung

Dachgullymit werkseitig angeschlossener

ALKORTEC - Manschette (500x500mm)
geprüft und zertifiziert gemäß der
DIN EN 1253, incl. Wärmedämmung
und Kiesfangkorb, liefern, fachgerecht
einbauen und an die Dachabdichtung
anschließen.

Farbe Manschette: ...................

Nennweite: DN 70 / 100 / 125 /150

01.11)  ______ m	Wandanschluss ALKORTEC SK	                    
mit Verbundblech

Wandanschluss aus ALKORTEC Verbund-
blech, Typ 81193 liefern und entsprech-
end der Herstellerverlegerichtlinie mon-
tieren.

Farbe:..........
Anschlusshöhe:...............mm
Zuschnitt Verbundblech:............mm
Kantungen:  3-fach

Kehlstreifen aus ALKORTEC homogen

Zuschnitt: .............mm

Einschließlich Sicherung gegen Hinter-
läufigkeit durch geeigneten Fugen-
dichtstoff.

01.12)  ______ m	Ausgleichsschicht an Aufkantungen	                    
PES-Vlies 300 g/m²

Ausgleichsschicht an Aufkantungen aus
Alkorplus PES Kunststoffvlies
300 g/m²,

Zuschnittbreite ..............mm,

lose, mit 80 mm Überlappung, verlegen.

Einbauort: ....................

Hersteller / Lieferant
Renolit AG, Worms
Art. Nr. 81005 001

01.13)  ______ m	Attikaabschluss, ALKORTEC F	                    
lose verlegt mit OG-Verbundblech

Attikarandabschluss entsprechend der
ALKORTEC F Herstellerrichtlinie
herstellen.

Dachbahn : ALKORTEC F, 35196
Farbe: ..........
Zuschnitt : ............mm
Bahnendicke: .......mm

Attikahöhe  ............mm

Randabschluss aus
ALKORTEC Verbundblech

Zuschnitt:............mm
Kantungen:  3-fach

Einschließlich der homogenen Nahtver-
bindung auf dem Verbundblech und der
Flächenbahn sowie Randfixierung gemäß
FDR mittels Verbundblechen oder
Einzelbefestiger.

Der Anschluss ist gemäß FDR wind-
dicht auszuführen.

Bei einer Höhe über 50 cm ist eine
Zwischenfixierung erforderlich.

01.14)  ______ m	Dachrandabschluss ALKORTEC F	                    
Attika, lose verlegt

Dachrandabschluss bei Attiken für
Mauerabdeckung entsprechend der
ALKORTEC Verlegerichtlinie herstellen.

Dachrandabschluss aus
ALKORTEC F, 35196
Dicke 1,5mm / 1,8 mm,
Farbe: schiefergrau / weiß

Attikahöhe: ..............m

Zuschnitt Dachbahn: ......... m,

an das Dachabschlussprofil aus Verbund-
blech
Zuschnitt:100mm
Kantung: 1-fach
anschließen und mit der Dachabdichtung
verschweißen;

Der Anschluss ist gemäß FDR wind-
dicht auszuführen.

Bei einer Höhe über 50 cm ist eine
Zwischenfixierung erforderlich.

01.15)  ______ m	Holzbohlen allgemein	                    
Sonstige Verwendung
Holzbohlen liefern und montieren

unter .....,
aus Nadelholz,
Sortierklasse S 13,  nach DIN 4074-1
Holzschutz DIN 68 800, Teil 3,
wasserlöslich,
Querschnitt: ..... x ..... mm,
auf Untergrund aus ..... und
winddicht befestigen.

Einbauort:....................

01.16)  ______ m	Flachdachbohle	                    
Dachrandbohle und Blechverwahrung

Holzbohle unter Abschlussprofil montieren unter
Dachabschlussprofil.

Einbauort: .........

Querschnitt  B= 175 x D=........mm
Bohlen auf vorhandenen Untergrund
aus....................... winddicht
und mit geeignetem Befestigungsmitteln
fachgerecht befestigen.

01.17)  ______ m	Traufanschluss ALKORTEC SK	                    
mit Verbundblech

Traufanschluss ALKORTEC SK

Rinneneinhang aus Alkortec Verbund-
blech, Typ 81193

Farbe:..............
Zuschnittbreite:.............. mm,
Kantung: 2-fach

Befestigung der Bleche und Ausführung
der Stöße entsprechend der Hersteller-
richtlinie auf dem Untergrund aus Holz
fachgerecht und winddicht montieren.

Anschlussstreifen aus ALKORTEC homogen
auf dem Verbundblech sowie auf der
Flächenbahn aufschweißen.

Zuschnitt: ..............mm
Dicke: ............mm
Farbe: ................

01.18)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORTEC SK	                    
mit Verbundblech

Durchdringung mit ALKORTEC-
Verbundblechprofil, entsprechend der
ALKORTEC-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß des Verbundbleches
mit Fugendichtstoff fachgerecht gegen
Hinterläufigkeit sichern.

Durchdringung aus: ....................

Abmessung: .....x......m

Anschlußhöhe:..........m

Zuschnitt Verbundblech: ...........m

Abkantung:  3-fach

Kehlstreifen aus ALKORTEC homogen

Zuschnitt: ..........mm

01.19)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORTEC SK	                    
lose

Durchdringung entsprechend der
ALKORTEC-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß mit Fugendichtstoff
fachgerecht gegen Hinterläufigkeit
sichern.

Durchdringung aus: ....................

Abmessung: .....x......m

Anschlußhöhe:..........m

oberer Abschluss aus:
ALKORTEC Verbundblech

Zuschnitt : ...........mm
Abkantung:  2-fach

Kehlbefestigung aus
ALKORTEC Verbundblech
Zuschnitt: 100 mm
Abkantung: 1-fach

Zuschnitt ALKORTEC F: ..........mm

01.20)  ______ m	Überhangblech über Abschlussschienen	                    
Zusatz für Anwendungskategorie K2

Überhangprofil aus ...............,
liefern und oberhalb des vorhandenen
Abschlusses fachgerecht montieren.
Oberen Abschluss gegen Hinterläufigkeit
mit Fugendichtstoff nach Herstellervor-
gabe sichern.

Zuschnittbreite: ..... mm

Abkantungen:  ... -fach

Einbauort: ............

angeb. Material: ................

01.21)  ______ Stk	Sanitärlüfter, PVC DN 70-150 mm	                    
z. B.: Fa. b/s/t, 3 Teilig
Sanitärlüfter für Flachdächer

Lüfter DN ......, inkl. Dachbahnen-
Manschette passend zur Abdichtung
liefern und montieren.

Typ ………………. PVC Strangentlüfter, komplett
mit Grundkörper für den Anschluss
der Dampfsperre sowie Grundelement.
Lüfteroberteil in Nenngröße
DN 70/100/125/150mm

Für vorbeschriebenen Aufbau; einschl.
Einbau und Anschluss an die Dach-
abdichtung.

01.22)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORTEC	                    
rund

Rohrdurchdringung mit Manschette
aus Alkortec homogen ummanteln und
verschweißen,
Warmformflansch aus Alkortec homogen
herstellen und an die Manschette sowie
Abdichtung aufschweißen.
Der obere Rand der Manschette ist mit
einer Endlosbandklemme, rostfrei, gegen
abrutschen zu sichern und mit Silikon zu
versiegeln.

Rohrdurchmesser: .....,

Anschlusshöhe: ......

Bezeichnung..................

01.23)  ______ Stk	Holzbohlenkranz unter Lichtkuppel etc.	                    
mehrlagig

Holzbohlen für Lichtkuppeln,

Abmessungen ..... m x ....m,
aus Nadelholz, Sortierklasse S 13, 
nach DIN 4074-1 Holzschutz
DIN 68 800, Teil 3,

liefern  und mit auf den Untergrund
abgestimmten Befestigungsmitteln
als Unterfütterung für Lichtkuppel-
aufsatzkränze / Lüfter etc. mehrlagig
montieren.

Bohlenquerschnitt: ......x........mm

.....-lagig

Rohbauöffnung: .............

Einbauort: ...........

01.24)  ______ Stk	Lichtkuppel liefern und anschließen	                    
Anschluss  ALKORTEC SK an hart-PVC

Lichtkuppel, aus Acrylglas, opal
und wärmegedämmten Aufsetzkranz,
mit werkseitig angebrachtem PVC-Hart-
Anschluß, liefern und nach Hersteller-
vorschrift fachgerecht montieren.

Fabrikat: .....,

U= ........W/m²K

Typ: .....,

Nenngröße: ..... x ..... mm,

Höhe Aufsatzkranz: ........

Ankommende Flächenabdichtung aus
ALKORTEC SK gemäß Verlegerichtlinie
anschließen.

Anschlussstreifen ALKORTEC homogen

Zuschnitt: ...........mm

Hinweis:
Die Aufsetzkränze müssen vom Hersteller
für Fixierungen zugelassen sein.

01.25)  ______ Stk	Lichtkuppel einfassen, ALKORTEC SK	                    
mit Verbundblech

Lichtkuppel mit ALKORTEC-
Verbundblechprofil, entsprechend der
ALKORTEC SK-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß des Verbundbleches
mit Fugendichtstoff fachgerecht gegen
Hinterläufigkeit sichern.

Abmessung: .....x......m

Anschlußhöhe:..........m

Zuschnitt Verbundblech: ...........m

Abkantung:  3-fach

Anschlussstreifen aus ALKORTEC homogen

Zuschnitt: ............mm

	Zwischensumme €  	           

Z u s a m m e n f a s s u n g

Titel: Dachabdichtung	€	           
	Summe € 	           

	19 % Mehrwertsteuer €  	           

	Gesamtsumme €